## Slide 1: Modelování dynamiky dislokací
Bc. Daniel Javdošňák (KFY)
V Plzni, 2014

## Slide 2: Přehled
Pevnost ve smyku podle Frenkela
Co jsou to Dislokace?
Proč jsou tak důležité?
Jak jsou pozorovány?
Jak se pohybují?
Jak vznikají?
Jak je můžeme modelovat?
Výsledky modelů monokrystalu mědi

## Slide 3: Pevnost ve smyku podle Frenkela
Frenkel - odhad pevnosti při posunu ideálního krystalu
Pro velká posunutí platí:
Kritické skluzové napětí:
Je-li a ≈ d => což u oceli
Tyto odchylky dávají najevo přítomnost poruch
Modul pružnosti ve smyku G
d
a

## Slide 4: Co jsou to Dislokace?
Dislokace navrhli 1934 - Taylor, Orowan, Polanyi
Je čárová „porucha“ v krystalové mříži
Hranová (viz. animace)
Šroubová (obr. dole) – tvoří hranice mezi posunutou a neposunutou částí krystalu

## Slide 5: Burgersův vektor a smyčka
Dislokace je určena dislokační čarou a vektorem posunutí b tzv. Burgersův vektor

## Slide 6: Dislokace
Nemůže v krystalu končit
Končit může jen na stěnách nebo jiných poruchách (hranice zrn, stěny krystalu)
Tvoří uzavřené smyčky
Platí Kirchhoffův zákon pro součet Burgersových vektorů

## Slide 7: Proč jsou tak důležité?
Dislokace umožňuje plastické deformace
Přepravuje hmotu napříč krystalem
Jejich přítomnost ovlivňuje mechanické vlastnosti (Mez kluzu, tažnost, pevnost, tečení, …)
Jsou obsaženy ve všech krystalech, obzvlášť v kovových

## Slide 8: Jak jsou dislokace pozorovány?
Dislokace produkují napěťová pole v okolí jádra a ty jsou viditelná pomocí RTG nebo elektronové difrakce nebo pomocí elektronové mikroskopie

## Slide 9: Jak se pohybují dislokace?
Nejdůležitější vlastnost
Kluzná rovina je definovaná jako N=t×b
Skluz (pohyb ve skluzové rovině dané Burgersovým vektorem)
Šplhání (pohyb napříč skluzových rovin) – dochází k přesunu hmoty

## Slide 10: Jak dislokace vznikají?
Frank-Readův model
a) zdrojem dislokací je zakotvený segment (A a B) ve skluzové rovině na který působí smykové napětí τ
b) skutečný F-R zdroj v křemíku
τ

## Slide 11: Jak se dislokace modelují?
Metoda – „parametric disloacatnion dynamic“ – PDD
Dislokační smyčky:
  rozděleny na části - spline funkce
  velký počet přímých segmentů

## Slide 12: Pohybové rovnice
Odvozeny na základě termodynamiky
Diferenciální pohybová rovnice:
kde je matice odporu, rychlost dislokace a je celková síla působící na dislokaci (s – vlastní, o – osmotické a PK – Peach-Koehlerovo síly).
Pohybová rovnice:
Obecné matice odporů
Obecné souřadnice dislokačních uzlů

## Slide 13: Vektor posunu u, tenzor napětí σ a tenzor deformace ε
Tyto veličiny byly odvozeny podle DeWita (1960)

## Slide 14: Generování počátečních dislokací
Počáteční model
  „Material Representative Volume“ - MRV
  Generován cyklicky
Dislokační smyčka se skládá:
  Frank-Readův zdroj
  Příčný skluz, respektive šplhání
Vstupní parametry:
  Velikost krychle
  Hustota dislokací

## Slide 15: Příklad modelu
Objem krychle 5μm× 5μm× 5μm
Hustota dislokaci
Celkový počet dislokací 1356

## Slide 16: Simulace plasticity monokrystalu Cu
Objem krychle 5μm× 5μm× 5μm
Počáteční hustota dislokací
Hustota dislokací při 0,4% deformaci dosáhla

## Slide 17: Děkuji za pozornost
Použitá literatura:
  [1] Ch. Kittel, Úvod do fyziky pevných látek. Praha, 1985.
  [2] P. Novák P. Lejček, "Fyzika kovů," VŠCHT, Praha, Studijní materiály 2008.
  [3] J. R. Weertman J. Weertman, Elementary Dislocation Theory. New York, 1992.
  [4] Caizhi Zhou, "Dislocatin dynamics simulation of plasticity at small scales," Iowa State University, Dizertační práce 2010.
  [5] Z. Wang, "Large Scale Dislocation Dynamics Simulation of Bulk Deformation," Los Angeles, Disertační práce 2004.