## Slide 1
David Kolenatý 2013/2014
Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd
Semestrální práce KMA/MM
tepelné modelování laserového vytváření mikrokanálků v sodnovápenatém skle

## Slide 2: Obsah
Tepelný model
Experimentální práce
  Modelování přepokládaných izoterem tří pulzů v rovině.
  Teplotní průběh pro čtyři body.
  Srovnání vypočítaných a experimentálních hodnot šířky, hloubky a drsnosti pro tři různé kanálky.
  Modelované a experimentem vytvořené 3D geometrie kanálků.
  Přímé morfologické srovnání mikroskopického snímku kanálku a simulace stejného kanálku .
Použitá literatura

## Slide 3: Tepelný model
Vedení tepla (konstantních teplotních parametry a žádný zdroj):
Pokud se medium pohybuje konstantní rychlostí U paralelně s osou x :

## Slide 4: Tepelný model
Řešení rovnice dává tranzitní teplo nebo rozložení teploty v médiu, ale není jednoznačné. Závisí na předpokladech, počátečních a okrajových podmínkách, které jsou pro naší úlohu dány:
  Počáteční teplota je rovna okolní teplotě .
  Médium je deska složená ze dvou paralelních rovin a teplo vstupuje z jedné roviny . Předpokládají se nulové tepelné ztráty v médiu.
  V médiu nejsou žádné fázové změny. Ačkoliv řešení explicitně nezahrnuje efekty latentního tepla, je užitečné odhadnout vniknutí izoterm tání vedením.
  Médium je polonekonečná pevná látka, což znamená, že teplotní rozdíly ve zkoumaných oblastech neovlivňují teploty ve vzdálených oblastech, jako je například konec roviny.

## Slide 5: Tepelný model
Dopadající laserový paprsek je modelován jako časově závislý bodový tepelný zdroj (0,0,0).
Řešení rovnice, které je založeno na působící teplotě harmonického charakteru na materiálu:
Vstupní výkon pulzního laseru je znázorněn na obrázku:

## Slide 6: Tepelný model
Je možné vyjádřit signál pomocí Fourierovy řady:
Dosazením a po úpravě:
kde je Simonovo číslo, které charakterizuje periodické řešení s periodou a .
Pomocí této rovnice se vypočítalo rozložení teplot , které záviselo na výkonu, PRF, délce pulzu, rychlosti posuvu materiálu a parametrech procesu.

## Slide 7: Experimentální práce
Byla použita dva milimetry tlustá tabulka z komerčního sodnovápenatého skla.
Kanálky byly vytvářeny pomocí CO2 laserového paprsku o výkonu 1,5 kW fokusovaného do spotu o průměru kolem 90 µm.
Laserovým scanováním vzorků byly získány třídimenzionální profily 50 µm dlouhé části každého kanálku, z kterých byly měřeny šířka (µm), hloubka (µm) a drsnost povrchu Ra (µm).
Zdroj laseru byl konstantně v čase uvažován na poloze (0,0,0). Vzorek se pohyboval konstantní rychlostí U ve směru osy x, neboli hodnoty x = a + tU, kde a je počáteční poloha.
byla zkonstruována 2D síť v čase a prostoru (t,y)

## Slide 8: Experimentální práce
Řešení pro konstantní hodnotu z a za podmínek z = 0 a t = 0 poskytlo izotermy v této rovině.
Obrázek znázorňuje přepokládané izotermy tří pulzů v rovině z = 0 za použití P = 24W, PRF = 228Hz, τ = 1,53125ms a U = 5mm/s.
Síť byla generována pro t = 0 – 1/228 = (0 – 4,375ms) a y = 0 - 200µm.
Znázorněny také dva důležité body, které leží na izotermě vypařování o teplotě 3500˚C.

## Slide 9: Experimentální práce
Na Obrázku - teplotní průběh pro čtyři body: y = 10, 150, 500 a 1000 µm. Počáteční souřadnice x byla nastavena na takovou, kdy jí bodový laserový zdroj míjí v čase t = 0,2s.

## Slide 10: Experimentální práce
 |  | šířka (µm) | hloubka (µm) | Ra (µm)
kanálek č. 1 | model | 192,1 | 96,2 | 7,229
 | experiment | 302 | 74 | 3,848
 | % rozdíl | 36,39 | -30 | -87,86
kanálek č. 2 | model | 265,9 | 132,98 | 3,615
 | experiment | 267 | 148 | 4,495
 | % rozdíl | 0,41 | 10,14 | 19,58
kanálek č. 3 | model | 299,12 | 144,48 | 1,047
 | experiment | 308 | 142 | 3,515
 | % rozdíl | 2,88 | -1,75 | 70,21
V tabulce jsou porovnány vypočítané a experimentální hodnoty šířky, hloubky a drsnosti pro tři různé kanálky.
Kanálek č. 1 byl vytvořen při těchto parametrech: P = 18W, PRF = 160Hz, τ = 3,125ms a U = 8,33mm/s.
Kanálek č. 2 byl vytvořen při těchto parametrech: P = 24W, PRF = 228Hz, τ = 1,531ms a U = 5mm/s.
Kanálek č. 3 byl vytvořen při těchto parametrech: P = 30W, PRF = 400Hz, τ = 0,5ms a U = 5mm/s.

## Slide 11: Experimentální práce
Na obrázcích jsou modelované a experimentem vytvořené 3D geometrie kanálků č. 1, 2 a 3.
Tyto profily se periodicky opakovaly po délce kanálku jak ve vypočtených, tak v experimentálních výsledcích.
Rozměry kanálků z vypočtených hodnot velmi dobře odpovídají hodnotám experimentálně zjištěným.

## Slide 12: Experimentální práce

## Slide 13: Experimentální práce
Na obrázku (a) je mikroskopický snímek kanálku č. 1 a na obr. (b) je znázorněna simulace stejného kanálku pro přímé morfologické srovnání. Z hodnot PRF a U, které byly použity při tvorbě tohoto kanálku bylo očekáváno, že každý laserový puls pokrývá oblast o průměru U/PRF = 8,33/160 ≈ 52 µm.
Modelovaný kanálek obsahoval 22 pulzů a z morfologické perspektivy odpovídal experimentálním výsledkům.
Notes: Ze snímku jsou vidět periodicky se opakující spirálovité tvary, které byly konkávní proti směru laserové ablace (zleva doprava). Rozdíl mezi těmito tvary byl průměrně okolo 50µm.

## Slide 14: Použitá literatura
[1] A. Issa, D. Brabazon, S. Hashmi, Journal of materials processing technology, 207 (2008) 307–314
[2] A. Issa, D. Brabazon, S. Hashmi, Proceedings of the International Conference on Advances in Materials Processing and Technologies (AMPT), Vol. 103, Las Vegas, NII6, pp. 1–5.
[3] S. J. Qin, W. J. Li, 2002. Process characterization of fabricating 3D micro channel systems by laser-micromachining. Sensors Actuat. A 97/98, 749–757.

## Slide 15
Děkuji za pozornost
Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd
KONEC